SAP로 만들기

90% Saccharose + 10% DW

1:1 비율 Sac+DW:SAP 30분 정도 압력 주며 굳히기

PDMS로 만들기

PDMS-ecoflex 주원료+hardener 1:1 (보통 각각 10g쯤)

Vacuum에서 ~분 정도 넣어둬서 공기 빼기

Silver painting